**#19 D-Mex DMX Kabelschutzschlauch**

**D-mex 150 Kabelschutzschlauch**

**DMX.21150**

Innendurchmesser: 151 mm

Knickstabiler, flexibler Kunststoffspiralschlauch,

innen glattwandig für einfaches Durchziehen

von Kabeln und Leitungen

witterungs- und temperaturbeständig

von -5°C bis +60°C,

optimale Verlegetemperatur ab +5°C

Schwere Ausführung, flexibel, erhöhte Druck-

und Vakuumfestigkeit, hohe axiale Festigkeit,

guten Laugen- und Säurebeständigkeit,

gute UV- und Ozonbeständigkeit,

frei von Weichmachern (phthalatfrei),

gas- und flüssigkeitsdicht, RoHS-Konfrom

Außendurchmesser: 166 mm

Biegeradius: 900 mm

Gewicht: ca. 4,2 kg /m

Lieferlänge: 25 m | 10 m

Bestell-Nr. **DMX.21150**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

www.hld-technik.de

**D-mex 110 Kabelschutzschlauch**

**DMX.21110**

Innendurchmesser: 110 mm

Knickstabiler, flexibler Kunststoffspiralschlauch,

innen glattwandig für einfaches Durchziehen

von Kabeln und Leitungen

witterungs- und temperaturbeständig

von -5°C bis +60°C,

optimale Verlegetemperatur ab +5°C

Schwere Ausführung, flexibel, erhöhte Druck-

und Vakuumfestigkeit, hohe axiale Festigkeit,

guten Laugen- und Säurebeständigkeit,

gute UV- und Ozonbeständigkeit,

frei von Weichmachern (phthalatfrei),

gas- und flüssigkeitsdicht, RoHS-Konfrom

Außendurchmesser: 124 mm

Biegeradius: 500 mm

Gewicht: ca. 3,0 kg /m

Lieferlänge: 25 m | 10 m

Bestell-Nr. **DMX.21110**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

www.hld-technik.de