**#59 W-Mex Betonversiegelung**

**W-mex Betonversiegelung**

2-Komponenten Epoxidharz

für den dauerhaften Anstrich von Kernbohrungen.

Verarbeitung auf staubfreiem, trockenem und

feuchtem Untergrund,

Verarbeitungsdauer ca. 45 Min. bei +20° C

1 Liter Kombidose

(800ml Komponente A + 200ml Komponente B)

Verbrauch ca. 250 – 500 g/m²

Bestellnummer: **WMH.2K**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)